2019年度广东省儿童及婴幼儿服装

产品质量监督抽查实施细则

本方案由广东省市场监督管理局制定，本方案适用于2019年度广东省市场监督管理局组织的儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、抽样检验的产品

1．抽查检验的产品品种：儿童梭织服装，儿童针织服装及婴幼儿服装。

2．本次抽查检验的监督总体确定为：广东省与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的执行同一产品标准的成人服装产品集合。（本次抽检对执行同一产品标准的儿童及婴幼儿服装产品的界定见附件）。

二、监督抽样检验程序

（一）抽样及复检程序依据。

1．GB/T 28863-2012《产品质量监督抽样检验程序 具有先验质量信息的情形》

2．GB/T 2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》

3．GB/T 16306-2008 《声称质量水平复检与复验的评定程序》

4．《工商总局关于加强和规范网络交易产品质量监督抽查的意见》（工商消字〔2015〕189号）

（二）抽样方案。

儿童及婴幼儿服装属于具有先验质量信息情形的产品，适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定。

1．在生产企业抽样，随机抽取2组样品，由企业无偿提供，全部带回检验机构。

2．在线下销售者抽样，随机抽取2组样品。其中，第1组购买，用于检验，第2组封存在线下销售者处作备样。

3．在线上销售者抽样，随机抽取2组样品，均购买。其中，第1组检验，第2组封存在检验机构处作备样(未检验过的备样由承检机构负责退回销售者；复检的备样，由承检机构通知复检申请人在复检前先行退回购买费用)。

三、抽样现场要求、样品的处理、判定规则、检验报告报送要求均按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）要求及合同约定执行

四、检验依据

1．本类产品的强制性国家标准、行业标准:

（1）GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

（2）GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

2．产品标示执行的标准或产品明示指标。产品标示执行的标准或产品明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；被抽样产品未能提供经备案有效的企业标准的，按相关国家或行业推荐性标准进行判定。

本类产品推荐性标准如下：

（1）GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》

（2）GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》

（3）GB/T 2660-2008《衬衫》

（4）GB/T 2660-2017《衬衫》

（5）GB/T 2662-2008《棉服装》

（6）GB/T 2662-2017《棉服装》

（7）GB/T 8878-2014《棉针织内衣》

（8）GB/T 22700-2008《水洗整理服装》

（9）GB/T 22700-2016《水洗整理服装》

（10）GB/T 22849-2014《针织T恤衫》

（11）GB/T 22853-2009《针织运动服》

（12）GB/T 26384-2011《针织棉服装》

（13）GB/T 26385-2011《针织拼接服装》

（14）GB/T 31900-2015《机织儿童服装》

（15）FZ/T 24019-2012《印花羊绒针织品》

（16）FZ/T 73005-2012《低含毛混纺及仿毛针织品》

（17）FZ/T 73009-2009《羊绒针织品》

（18）FZ/T 73010-2008《针织工艺衫》

（19）FZ/T 73010-2016《针织工艺衫》

（20）FZ/T 73017-2014《针织家居服》

（21）FZ/T 73018-2012《毛针织品》

（22）FZ/T 73020-2012《针织休闲服装》

（23）FZ/T 73024-2014《化纤针织内衣》

（24）FZ/T 73025-2013《婴幼儿针织服饰》

（25）FZ/T 73026-2014《针织裙、裙套》

（26）FZ/T 73029-2009《针织裤》

（27）FZ/T 73032-2009《针织牛仔服装》

（28）FZ/T 73034-2009《半精纺毛针织品》

（29）FZ/T 73043-2012《针织衬衫》

（30）FZ/T 73045-2013《针织儿童服装》

（31）FZ/T 81001-2007《睡衣套》

（32）FZ/T 81001-2016《睡衣套》

（33）FZ/T 81004-2012《连衣裙、裙套》

（34）FZ/T 81006-2007《牛仔服装》

（35）FZ/T 81006-2017《牛仔服装》

（36）FZ/T 81007-2012《单、夹服装》

（37）FZ/T 81014-2008《婴幼儿服装》

（38）GB/T 33271-2016《机织婴幼儿服装》

3．涉及本类产品质量判定的有关规定。

《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《流通领域产品质量抽查检验办法》《产品质量监督抽查管理办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章、《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域产品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》（粤质监〔2014〕11号)等规范性文件及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

五、拟检验的主要项目及不合格类别的划分指标

1. 内在质量检验项目及其重要性划分表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862，相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 31701，相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 31701，相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | pH值 | GB 31701，相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 耐干摩擦色牢度 | GB 31701，相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701，相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 邻苯二甲酸酯 | GB 31701 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 附件抗拉强力 | GB 31701 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 耐水色牢度 | GB 31701，相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 耐酸、碱汗渍色牢度 | GB 31701，相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 绳带要求 | 相应产品标准 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 可萃取重金属含量 | 相应产品标准 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 备注： 1.如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则判定纤维含量项目不符合。 2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤1%，或样品明示含微量其他纤维，而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。 3.本色及漂白产品不考核色牢度（耐光色牢度除外）、可分解致癌芳香胺染料。 |  |  |  |  |  |  |  |

2. 内在质量计量型项目的规范限及不合格划分表

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 |  | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量(mg/kg) | A | ≤20 | ≤20 | 20＜x≤30 | 30＜x≤40 | x＞40 |
|  |  | B | ≤75 | ≤75 | 75＜x≤112.5 | 112.5＜x≤150 | x＞150 |
|  |  | C | ≤300 | ≤300 | 300＜x≤450 | 450＜x≤600 | x＞600 |
| 2 | 可萃取重金属含量(mg/kg) | 汞 | ≤0.02 | ≤0.02 | 0.02＜x≤0.04 | 0.04＜x≤0.06 | x＞0.06 |
|  |  | 铬 | ≤1.0 | ≤1.0 | 1.0＜x≤1.5 | 1.5＜x≤2.0 | x＞2.0 |
|  |  | 铅 | ≤0.2 | ≤0.2 | 0.2＜x≤0.3 | 0.3＜x≤0.4 | x＞0.4 |
|  |  | 砷 | ≤0.2 | ≤0.2 | 0.2＜x≤0.3 | 0.3＜x≤0.4 | x＞0.4 |
|  |  | 铜 | ≤25.0 | ≤25.0 | 25.0＜x≤37.5 | 37.5＜x≤50 | x＞50 |
|  |  | 锑 | ≤30.0 | ≤30.0 | 30.0＜x≤45 | 45＜x≤60 | x＞60 |
|  |  | 镉 | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.1＜x≤0.15 | 0.15＜x≤0.2 | x＞0.2 |
|  |  | 钴 | ≤1.0 | ≤1.0 | 1.0＜x≤1.5 | 1.5＜x≤2.0 | x＞2.0 |
| 3 | pH值 | 4.0≤x≤7.5 |  | 4.0≤x≤7.5 | 3.0≤x＜4.0或 7.5＜x≤8.5 | 2.5≤x＜3.0或 8.5＜x≤9.0 | x＜2.5或 x＞9.0 |
|  |  | 4.0≤x≤8.5 |  | 4.0≤x≤8.5 | 3.0≤x＜4.0或 8.5＜x≤9.5 | 2.5≤x＜3.0或 9.5＜x≤10.0 | x＜2.5或 x＞10.0 |
|  |  | 4.0≤x≤9.0 |  | 4.0≤x≤9.0 | 3.0≤x＜4.0或 9.0＜x≤10.0 | 2.5≤x＜3.0或 10.0＜x≤10.5 | x＜2.5或 x＞10.5 |
| 4 | 邻苯二甲酸酯（%） | ≤0.1 |  | ≤0.1 | 0.1＜x≤0.15 | 0.15＜x≤0.2 | x＞0.2 |

儿童及婴幼儿服装产品质量特性值标准差直接采用2013年广东省工商局委托广州纤维产品检测研究院制定的服装质量特性值标准差（见粤工商消字〔2014〕156号）。

3. 产品标示项目及重要性分类

| 序号 | 检查项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法标准 | 重要性程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 重要 | 较重要 | 次要 |
| 1 | 制造者的名称和地址 | 相应产品标准 | 推荐性 | 外观目测 | ● |  |  |
| 2 | 产品名称 |  |  |  |  | ● |  |
| 3 | 产品号型或规格 |  |  |  |  | ● |  |
| 4 | 纤维成分及含量 |  |  |  | ● |  |  |
| 5 | 维护方法 |  |  |  |  | ● |  |
| 6 | 执行的产品标准 |  |  |  | ● |  |  |
| 7 | 安全类别 |  |  |  | ● |  |  |
| 8 | 相应产品标准的其他要求 |  |  |  |  | ● |  |

4. 标示项目不合格程度划分表

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造者的名称和地址 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 2 | 产品名称 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 3 | 产品号型或规格 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 4 | 纤维成分及含量 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 5 | 维护方法 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 6 | 执行的产品标准 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 7 | 安全类别 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |
| 8 | 产品标准的其他要求 | 清晰、正确、完整 | 误标或者标注不完整 | 误标及标注不完整 | 无标注或虚标 |

六、检验工作安排

本次监督抽查采取抽检分离的方式进行，具体操作流程见附件2。

七、复检工作安排

被抽样的销售者或者样品标称的生产者申请复检的，应向广东省市场监督管理局提出复检申请，由广东省市场监督管理局根据复检受理原则处理。复检工作安排按照《广东省流通领域产品质量监督抽查工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）、《2019年广东省产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》规定处理。

附件:界定儿童及婴幼儿服装属于同一监督总体依据的产品标准

附件

界定儿童及婴幼儿服装属于同一监督总体依据的产品标准

| 产品 种类 | 建议监督总体 （品类） | 参考标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衬衫 | 儿童机织衬衫 | GB/T 2660 《衬衫》 |  |
|  | 儿童针织衬衫 | FZ/T 73043 《针织衬衫》 |  |
|  | 婴幼儿机织衬衫 | FZ/T 81014《婴幼儿服装》 GB/T 33271《机织婴幼儿服装》 | GB/T 2660不适用于24个月以内的婴幼儿产品。 |
|  | 婴幼儿针织衬衫 | FZ/T 73043 《针织衬衫》 |  |
| 棉服装 | 儿童机织棉服装 | GB/T 2662 《棉服装》 |  |
|  | 儿童针织棉服装 | GB/T 26384《针织棉服装》 |  |
|  | 婴幼儿机织棉服装 | GB/T 2662 《棉服装》 |  |
|  | 婴幼儿针织棉服装 | GB/T 26384《针织棉服装》 |  |
| 西服、西裤、大衣 | 儿童机织西服、西裤、大衣 | GB/T 2664 《男西服、大衣》 GB/T 2665 《女西服、大衣》 GB/T 2666 《西裤》 | 含西服裙 |
| 西服、西裤、大衣 | 儿童针织西服 | FZ/T 73056《针织西服》 | 男、女西服或西服裙及套装 |
|  | 非粘合衬西服 | FZ/T 81017 《非粘合衬西服》 |  |
|  | 婴幼儿机织西服、西裤、大衣 | GB/T 2664 《男西服、大衣》 GB/T 2665 《女西服、大衣》 GB/T 2666 《西裤》 | 含西服裙 |
|  | 婴幼儿针织西服 | FZ/T 73025《婴幼儿针织服饰》 | 男、女西服或西服裙及套装 |
|  | 婴幼儿非粘合衬西服 | FZ/T 81017 《非粘合衬西服》 |  |
| 休闲服装 | 婴幼儿连身装 | FZ/T 73025《婴幼儿针织服饰》 |  |
|  | 儿童丝绸服装 | GB/T 18132 《丝绸服装》 |  |
|  | 儿童桑蚕丝针织服装 | FZ/T 43015《桑蚕丝针织服装》 |  |
|  | 婴幼儿桑蚕丝针织服装 | FZ/T 43015《桑蚕丝针织服装》 |  |
|  | 儿童水洗整理服装 | GB/T 22700 《水洗整理服装》 |  |
|  | 儿童针织T恤衫 | GB/T 22849 《针织T恤衫》 |  |
|  | 儿童针织拼接服装 | GB/T 26385 《针织拼接服装》 |  |
|  | 婴幼儿针织拼接服装 | GB/T 26385 《针织拼接服装》 |  |
| 休闲服装 | 儿童针织裤 | FZ/T 73029 《针织裤》 | 九分裤、七分裤、五分裤 |
|  | 儿童莨绸服装 | FZ/T 81016 《莨绸服装》 |  |
|  | 儿童针织工艺衫 | FZ/T 73010 《针织工艺衫》 |  |
|  | 儿童风衣 | FZ/T 81010 《风衣》 |  |
|  | 婴幼儿风衣 | FZ/T 81010 《风衣》 |  |
|  | 儿童针织休闲上衣 | FZ/T 73020 《针织休闲服装》 FZ/T 73045《针织儿童服装》 |  |
|  | 婴幼儿针织休闲上衣 | FZ/T 73025《婴幼儿针织服饰》 |  |
|  | 儿童针织休闲裤 | FZ/T 73020 《针织休闲服装》 FZ/T 73045《针织儿童服装》 |  |
|  | 婴幼儿针织休闲裤 | FZ/T 73025《婴幼儿针织服饰》 |  |
|  | 儿童机织休闲上衣 | FZ/T 81007 《单、夹服装》 GB/T 31900《机织儿童服装》 |  |
|  | 婴幼儿机织休闲上衣 | FZ/T 81014《婴幼儿服装》 GB/T 33271《机织婴幼儿服装》 |  |
|  | 儿童机织休闲裤 | FZ/T 81007 《单、夹服装》 GB/T 31900《机织儿童服装》 |  |
|  | 婴幼儿机织休闲裤 | FZ/T 81014《婴幼儿服装》 GB/T 33271《机织婴幼儿服装》 |  |
| 休闲服装 | 儿童针织休闲套装 | FZ/T 73020 《针织休闲服装》 FZ/T 73045《针织儿童服装》 |  |
|  | 婴幼儿针织休闲套装 | FZ/T 73020 《针织休闲服装》 |  |
|  | 儿童机织休闲套装 | FZ/T 81007 《单、夹服装》 GB/T 31900《机织儿童服装》 |  |
|  | 婴幼儿机织休闲套装 | FZ/T 81014《婴幼儿服装》 GB/T 33271《机织婴幼儿服装》 |  |
| 运动服装 | 儿童针织运动上衣 | GB/T 22853 《针织运动服》 |  |
|  | 儿童机织运动上衣 | FZ/T 81007 《单、夹服装》 |  |
|  | 儿童针织运动裤 | GB/T 22853 《针织运动服》 |  |
|  | 儿童机织运动裤 | FZ/T 81007 《单、夹服装》 |  |
|  | 儿童针织运动套装 | GB/T 22853 《针织运动服》 |  |
|  | 儿童机织运动套装 | FZ/T 81007 《单、夹服装》 |  |
|  | 婴幼儿针织运动上衣 | GB/T 22853 《针织运动服》 FZ/T 73025《婴幼儿针织服饰》 |  |
|  | 婴幼儿机织运动上衣 | FZ/T 81014《婴幼儿服装》 GB/T 33271《机织婴幼儿服装》 |  |
|  | 婴幼儿针织运动裤 | GB/T 22853 《针织运动服》 FZ/T 73025《婴幼儿针织服饰》 |  |
| 运动服装 | 婴幼儿机织运动裤 | FZ/T 81014《婴幼儿服装》 GB/T 33271《机织婴幼儿服装》 |  |
|  | 婴幼儿针织运动套装 | GB/T 22853 《针织运动服》 FZ/T 73025《婴幼儿针织服饰》 |  |
|  | 婴幼儿机织运动套装 | FZ/T 81014《婴幼儿服装》 GB/T 33271《机织婴幼儿服装》 |  |
|  | 儿童针织泳装 | FZ/T 73013 《针织泳装》 |  |
|  | 婴幼儿针织泳装 | FZ/T 73013 《针织泳装》 |  |
|  | 儿童机织泳装 | FZ/T 81021-2014《机织泳装》 |  |
|  | 儿童冲锋衣 | GB/T 32614 《户外运动服装 冲锋衣》 |  |
| 裙、裙套 | 儿童机织裙 | FZ/T 81004 《连衣裙、裙套》 |  |
|  | 儿童针织裙 | FZ/T 73026 《针织裙、裙套》 |  |
|  | 婴幼儿机织裙 | FZ/T 81014《婴幼儿服装》 GB/T 33271《机织婴幼儿服装》 |  |
|  | 婴幼儿针织裙 | FZ/T 73026 《针织裙、裙套》 FZ/T 73025《婴幼儿针织服饰》 |  |
| 牛仔服装 | 儿童针织牛仔上衣 | FZ/T 73032 《针织牛仔服装》 |  |
|  | 儿童针织牛仔裤 | FZ/T 73032 《针织牛仔服装》 |  |
|  | 婴幼儿针织牛仔上衣 | FZ/T 73032 《针织牛仔服装》 FZ/T 73025《婴幼儿针织服饰》 |  |
| 牛仔服装 | 婴幼儿针织牛仔裤 | FZ/T 73032 《针织牛仔服装》 FZ/T 73025《婴幼儿针织服饰》 |  |
|  | 儿童机织牛仔上衣 | FZ/T 81006 《牛仔服装》 |  |
|  | 儿童机织牛仔裤 | FZ/T 81006 《牛仔服装》 |  |
|  | 婴幼儿机织牛仔上衣 | FZ/T 81014《婴幼儿服装》 GB/T 33271《机织婴幼儿服装》 |  |
|  | 婴幼儿机织牛仔裤 | FZ/T 81014《婴幼儿服装》 GB/T 33271《机织婴幼儿服装》 |  |
| 家居服、睡衣、内衣 | 儿童棉针织内衣 | GB/T 8878 《棉针织内衣》 |  |
|  | 婴幼儿内衣 | FZ/T 73025《婴幼儿针织服饰》 | 含睡衣 |
|  | 儿童针织保暖内衣 | FZ/T 73022 《针织保暖内衣》 |  |
|  | 婴幼儿针织保暖内衣 | FZ/T 73022 《针织保暖内衣》 |  |
|  | 儿童针织保暖内衣 絮片类 | FZ/T 73016 《针织保暖内衣 絮片类》 |  |
|  | 婴幼儿针织保暖内衣 絮片类 | FZ/T 73016 《针织保暖内衣 絮片类》 |  |
| 家居服、睡衣、内衣 | 儿童化纤针织内衣 | FZ/T 73024 《化纤针织内衣》 |  |
|  | 儿童睡衣 | FZ/T 81001 《睡衣套》 | 机织产品 |
|  | 婴幼儿睡衣 | FZ/T 81014《婴幼儿服装》 GB/T 33271《机织婴幼儿服装》 | 机织产品 |
|  | 儿童针织家居服 | FZ/T 73017 《针织家居服》 |  |
|  | 婴幼儿针织家居服 | FZ/T 73025《婴幼儿针织服饰》 |  |
| 羊绒制品及毛针织品 | 儿童毛针织品 | FZ/T 73005 《低含毛混纺及仿毛针织品》 FZ/T 73018 《毛针织品》 FZ/T 73034 《半精纺毛针织品》 |  |
|  | 儿童羊绒针织品 | FZ/T 73009 《羊绒针织品》 FZ/T 24019 《印花羊绒针织品》 |  |
|  | 婴幼儿毛针织品 | FZ/T 73005 《低含毛混纺及仿毛针织品》 FZ/T 73018 《毛针织品》 FZ/T 73034 《半精纺毛针织品》 |  |
|  | 婴幼儿羊绒针织品 | FZ/T 73009 《羊绒针织品》 FZ/T 24019 《印花羊绒针织品》 |  |

注：列出的产品标准均为推荐性标准，并不是相应产品必须执行的产品标准。