2019年度广东省特种劳动防护用品产品

质量监督抽查实施细则

本方案由广东省市场监督管理局制定，本方案适用于2019年度广东省市场监督管理局组织的特种劳动防护用品产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、抽样检验的产品

1．抽查检验的产品品种：特种劳动防护用品（安全帽、阻燃服、防静电服、防静电鞋、保护足趾安全(防护)鞋、防刺穿鞋、电绝缘鞋、多功能安全（防护）鞋、耐酸(碱)手套、带电作业用绝缘手套）。

2．本次抽查检验的监督总体确定为：广东省抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）同一型号的特种劳动防护用品产品集合（本次抽检对执行同一产品标准的特种劳动防护用品产品的界定见附件 1）。

二、监督抽样检验程序

（一）抽样及复检程序依据

1．GB/T 28863-2012《产品质量监督抽样检验程序 具有先验质量信息的情形》

2．GB/T 2828.4-2008《计数抽样检验程序 第4部分：声称质量水平的评定程序》

3.GB/T 16306-2008 《声称质量水平复检与复验的评定程序》

4．承检机构在抽样、复检程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

（二）抽样方案。

特种劳动防护用品属于具有先验质量信息情形的产品，适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定。

1．在生产企业抽样，随机抽取2组样品，全部带回检验机构。

2．在线下销售者抽样，随机抽取2组样品。其中，第1组购买，用于检验，第2组封存在线下销售者处作备样。

三、抽样现场要求、样品的处理、判定规则、检验报告报送要求均按照《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）要求及合同约定执行

四、检验依据

1．本类产品的强制性国家标准、行业标准:

（1）GB 2811-2007《安全帽》

（2）GB 8965.1-2009《防护服装 阻燃防护第1部分：阻燃服》

（3）GB 12014-2009《防静电服》

（4）GB 21146-2007《个体防护装备 职业鞋》

（5）GB 21147-2007《个体防护装备 防护鞋》

（6）GB 21148-2007《个体防护装备 安全鞋》

（7）GB 12011-2009《足部防护 电绝缘鞋》

（8）AQ 6102-2007《耐酸（碱）手套》

2．产品标示执行的标准或产品明示指标。产品标示执行的标准或产品明示指标劣于相关强制性标准的，以相关强制性标准作为依据；被抽样产品未能提供经备案有效的企业标准的，按相关国家或行业推荐性标准进行判定。

本类产品推荐性标准如下：

GB/T 17622-2008《带电作业用绝缘手套》

3．涉及本类产品质量判定的有关规定。

《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《流通领域产品质量监督抽查办法》《产品质量监督抽查管理办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章、《广东省工商行政管理局关于广东省流通领域商品质量抽查检验的工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）《广东省质量技术监督局关于产品质量监督抽查的管理办法》（粤质监〔2014〕11号)等规范性文件及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

五、拟检验的主要项目及不合格类别的划分指标

1. 安全帽检验项目及其重要性划分表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | GB 2811-2007第4.1.7 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 佩戴高度 | GB 2811-2007第4.1.11 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 垂直间距 | GB 2811-2007第4.1.12 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 水平间距 | GB 2811-2007第4.1.13 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 帽壳内突出物 | GB 2811-2007第4.1.14 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 冲击吸收性能 （高温、低温、浸水） | GB 2811-2007第4.2.1 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 耐穿刺性能（高温、低温、浸水） | GB 2811-2007第4.2.2 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 下颏带强度 | GB 2811-2007第4.2.3 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 防静电性能（适用于特殊型） | GB 2811-2007第4.3.1 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 电绝缘性能（适用于特殊型） | GB 2811-2007第4.3.2 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 侧向刚性（适用于特殊型） | GB 2811-2007第4.3.3 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 阻燃性能（适用于特殊型） | GB 2811-2007第4.3.4 | ● |  | ● |  |  |
| 13 | 耐低温性能（适用于特殊型） | GB 2811-2007第4.3.5 | ● |  | ● |  |  |
| 14 | 标识 | GB 2811-2007第6 | ● |  |  | ● |  |

2. 阻燃服检验项目及其重要性划分表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料阻燃性 | GB 8965.1-2009第5.1.1.1 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 面料断裂强力 | GB 8965.1-2009第5.1.1.2 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 面料撕破强力 | GB 8965.1-2009第5.1.1.2 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 面料透湿量 | GB 8965.1-2009第5.1.1.2 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 面料弯曲长度 | GB 8965.1-2009第5.1.1.2 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 面料起球 | GB 8965.1-2009第5.1.1.2 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 面料热稳定性 | GB 8965.1-2009第5.1.1.2 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 面料耐洗色牢度 | GB 8965.1-2009第5.1.1.2 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 面料耐水色牢度 | GB 8965.1-2009第5.1.1.2 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 面料耐摩擦色牢度 | GB 8965.1-2009第5.1.1.2 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 面料耐汗渍色牢度 | GB 8965.1-2009第5.1.1.2 | ● |  |  | ● |  |
| 12 | 成品水洗后的尺寸变化率 | GB 8965.1-2009第 5.7.1 | ● |  |  | ● |  |
| 13 | 成品裤后裆接缝和肩缝强力 | GB 8965.1-2009第5.7.2 | ● |  |  | ● |  |
| 14 | 成品甲醛含量限量 | GB 8965.1-2009第5.7.3 | ● |  | ● |  |  |
| 15 | 成品pH值限量 | GB 8965.1-2009第5.7.4 | ● |  |  | ● |  |
| 16 | 标识 | GB 8965.1-2009第8.1 | ● |  |  | ● |  |

3. 防静电服检验项目及其重要性划分表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料点对点电阻 | GB 12014-2009第4.1.2 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 面料甲醛含量 | GB 12014-2009第4.1.3 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 面料pH值 | GB 12014-2009第4.1.3 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 面料透气率 | GB 12014-2009第4.1.3 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 面料耐水色牢度 | GB 12014-2009第4.1.3 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 面料耐干摩擦色牢度 | GB 12014-2009第4.1.3 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 面料耐光色牢度 | GB 12014-2009第4.1.3 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 面料断裂强力 | GB 12014-2009第4.1.3 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 服装带电电荷量 | GB 12014-2009第4.2.4 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 服装附件 | GB 12014-2009第 4.2.5 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 服装衬里 | GB 12014-2009第 4.2.6 | ● |  |  | ● |  |
| 12 | 服装尺寸变化率 | GB 12014-2009 第 4.2.7 | ● |  |  | ● |  |
| 13 | 标识 | GB 12014-2009第7 | ● |  |  | ● |  |

4. 防静电鞋检验项目及其重要性划分表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋防漏性 （全橡胶、全聚合鞋） | GB 21147-2007第5.3.3 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 鞋帮撕裂强度 （皮革鞋帮） | GB 21147-2007第5.4.3 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 鞋帮拉伸性能 | GB 21147-2007第5.4.4 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 鞋帮耐折性 （全橡胶、全聚合鞋） | GB 21147-2007第5.4.5 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 外底撕裂强度 （非皮革外底） | GB 21147-2007第5.8.2 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 外底耐磨性 | GB 21147-2007第5.8.3 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 外底耐折性 | GB 21147-2007第5.8.4 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 防静电鞋电性能 | GB 21147-2007第6.2.2.2 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 标 识 | GB 21147-2007第7 | ● |  |  | ● |  |

5. 保护足趾安全(防护)鞋检验项目及其重要性划分表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞋的抗冲击性 | GB 21148-2007第5.3.2.3（安全型） GB 21147-2007第5.3.2.3（防护型） | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 鞋的耐压力性 | GB 21148-2007第5.3.2.4（安全型） GB 21147-2007第5.3.2.4（防护型） | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 成鞋防漏性 （全橡胶、全聚合鞋） | GB 21148-2007第5.3.3 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 鞋帮撕裂强度 （皮革鞋帮） | GB 21148-2007第5.4.3 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 鞋帮拉伸性能 | GB 21148-2007第5.4.4 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 鞋帮耐折性 （全橡胶、全聚合鞋） | GB 21148-2007第5.4.5 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 外底撕裂强度 （非皮革外底） | GB 21148-2007第5.8.2 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 外底耐磨性 | GB 21148-2007第5.8.3 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 外底耐折性 | GB 21148-2007第5.8.4 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 标 识 | GB 21148-2007第7 | ● |  |  | ● |  |

6. 防刺穿鞋检验项目及其重要性划分表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋防漏性 （全橡胶、全聚合鞋） | GB 21147-2007第5.3.3 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 鞋帮撕裂强度 （非全橡胶、全聚合鞋） | GB 21147-2007第5.4.3 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 鞋帮拉伸性能 | GB 21147-2007第5.4.4 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 鞋帮耐折性 （全橡胶、全聚合鞋） | GB 21147-2007第5.4.5 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 外底撕裂强度 （非皮革外底） | GB 21147-2007第5.8.2 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 外底耐磨性 | GB 21147-2007第5.8.3 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 外底耐折性 | GB 21147-2007第5.8.4 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 成鞋刺穿力 | GB 21147-2007第6.2.1.1 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 标 识 | GB 21147-2007第7 | ● |  |  | ● |  |

7. 电绝缘鞋检验项目及其重要性划分表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结 构 | GB 12011-2009第4.1.1 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 鞋帮耐撕裂性 （皮革鞋帮） | GB 12011-2009第4.1.3.3 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 鞋帮拉伸性能（皮革、橡胶、聚合材料） | GB 12011-2009第4.1.3.4 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 鞋帮耐折性 （橡胶、聚合材料鞋帮） | GB 12011-2009第4.1.3.5 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 鞋帮与围条粘附强度 （布面鞋帮） | GB 12011-2009第4.1.3.10 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 鞋帮与织物粘附强度 （全橡胶、全聚合鞋鞋帮） | GB 12011-2009第4.1.3.11 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 外底撕裂强度（非皮革外底） | GB 12011-2009第4.1.4.3 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 外底耐磨性 | GB 12011-2009第4.1.4.4 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 外底耐折性（非皮革外底） | GB 12011-2009第4.1.4.5 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 成鞋防漏性 （全橡胶、全聚合鞋） | GB 12011-2009第4.1.5.3 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 电性能要求 | GB 12011-2009第4.2 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 标 识 | GB 12011-2009第7.1 | ● |  |  | ● |  |

8. 多功能安全（防护）鞋检验项目及其重要性划分表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋的抗冲击性 | GB 21148-2007第5.3.2.3（安全型） GB 21147-2007第5.3.2.3（防护型） | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 成鞋的耐压力性 | GB 21148-2007第5.3.2.4（安全型） GB 21147-2007第5.3.2.4（防护型） | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 成鞋防漏性 （全橡胶、全聚合鞋） | GB 21148-2007第5.3.3 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 鞋帮撕裂强度 （皮革鞋帮） | GB 21148-2007第5.4.3 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 鞋帮拉伸性能 | GB 21148-2007第5.4.4 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 鞋帮耐折性 （全橡胶、全聚合鞋） | GB 21148-2007第5.4.5 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 外底撕裂强度 （非皮革外底） | GB 21148-2007第5.8.2 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 外底耐磨性 | GB 21148-2007第5.8.3 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 外底耐折性 | GB 21148-2007第5.8.4 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 外底耐油性 （耐油附加性能） | GB 21148-2007第5.8.7 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 成鞋刺穿力 （刺穿附加性能） | GB 21148-2007 第 6.2.1.1 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 导电鞋电性能 （导电附加性能） | GB 21148-2007 第 6.2.2.1 | ● |  | ● |  |  |
| 13 | 电绝缘性能 （电绝缘附加性能） | GB 12011-2009 第 4.2 | ● |  | ● |  |  |
| 14 | 防静电鞋电性能 （静电附加性能） | GB 21148-2007 第 6.2.2.2 | ● |  | ● |  |  |
| 15 | 成鞋鞋底的隔热性 （隔热附加性能） | GB 21148-2007 第 6.2.3.1 | ● |  | ● |  |  |
| 16 | 成鞋鞋底的防寒性 （防寒附加性能） | GB 21148-2007第 6.2.3.2 | ● |  | ● |  |  |
| 17 | 成鞋鞋座区域的能量吸收 （能量吸收附加性能） | GB 21148-2007 第 6.2.4 | ● |  | ● |  |  |
| 18 | 成鞋防水性 （防水附加性能） | GB 21148-2007第 6.2.5 | ● |  | ● |  |  |
| 19 | 成鞋跖骨保护 （跖骨保护附加性能） | GB 21148-2007第 6.2.6 | ● |  | ● |  |  |
| 20 | 成鞋踝保护 （踝保护附加性能） | GB 21148-2007第 6.2.7 | ● |  | ● |  |  |
| 21 | 鞋帮透水性和吸水性（透水 性和吸水性附加性能） | GB 21148-2007 第 6.3.1 | ● |  | ● |  |  |
| 22 | 鞋帮结构（透水性和吸水性 附加性能） | GB 21148-2007第 6.3.2 | ● |  | ● |  |  |
| 23 | 鞋帮式样 （抗切割性附加性能） | GB 21148-2007 第 6.3.3.1 | ● |  | ● |  |  |
| 24 | 鞋帮抗切割性 （抗切割性附加性能） | GB 21148-2007 第 6.3.3.3 | ● |  | ● |  |  |
| 25 | 耐热接触性 （耐热接触性附加性能） | GB 21148-2007 第 6.4.4 | ● |  | ● |  |  |
| 26 | 标 识 | GB 21148-2007第7 | ● |  |  | ● |  |

9. 耐酸（碱）手套检验项目及其重要性划分表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防护长度 | AQ 6102-2007 第3.2 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 不泄漏性 | AQ 6102-2007 第3.3 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 耐渗透性 | AQ 6102-2007 第3.4 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 耐磨性 | AQ 6102-2007 第3.5 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 抗切割性 | AQ 6102-2007 第3.5 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 抗撕裂性 | AQ 6102-2007 第3.5 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 抗穿刺性 | AQ 6102-2007 第3.5 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 标识 | AQ 6102-2007 第5.1 | ● |  |  | ● |  |

10. 带电作业用绝缘手套检验项目及其重要性划分表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 17622-2008 第 5.2.1 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 扯断伸长率 | GB/T 17622-2008 第 5.2.1 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 拉伸永久变形 | GB/T 17622-2008 第 5.2.2 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 抗机械刺穿强度 | GB/T 17622-2008 第 5.2.3 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 抗机械刺穿力 | GB/T 17622-2008 第 5.2.4 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐磨性能 | GB/T 17622-2008 第 5.2.4 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 抗切割性能 | GB/T 17622-2008 第 5.2.4 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 抗撕裂性能 | GB/T 17622-2008 第 5.2.4 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 电气性能要求 | GB/T 17622-2008 第 5.3 |  | ● | ● |  |  |
| 10 | 耐老化性能要求 | GB/T 17622-2008 第 5.4 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 耐低温性能 | GB/T 17622-2008 第 5.5.1 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 阻燃性能 | GB/T 17622-2008 第 5.5.2 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 耐酸性能（A 类） | GB/T 17622-2008 第 5.6.1 |  | ● | ● |  |  |
| 14 | 耐油性能（H 类） | GB/T 17622-2008第 5.6.2 |  | ● | ● |  |  |
| 15 | 耐极低温性能（C 类） | GB/T 17622-2008第 5.6.5 |  | ● | ● |  |  |
| 16 | 标识 | GB/T 17622-2008 第 8.1 |  | ● |  | ● |  |

2. 内在质量计量型项目的规范限及不合格划分表。各产品的各质量特性判定划分的界限值如下：

（1）安全帽

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击吸收性能（高温、低温、浸水）/N | x≤4900 | x≤4900 | 4900＜x≤5635 | 5635＜x≤6370 | X＞6370 |
| 2 | 下颏带的强度/N | 150～250 | 150～250 | 120≤x＜150或 250＜x≤300 | 90≤x＜120或 300＜x≤350 | x＜90 X＞350 |
| 3 | 防静电性能（适用于特殊型）/Ω | x≤1×109 | x≤1×109 | 1×109＜x≤0.5×1010 | 0.5×1010＜x≤1×1010 | X＞1×1010 |
| 4 | 电绝缘性能（适用于特殊型）/mA | x≤1.2 | x≤1.2 | 1.2＜x≤1.8 | 1.8＜x≤2.4 | X＞2.4 |
| 5 | 侧向刚性（适用于特殊型）/mm | x≤40 | x≤40 | 40＜x≤48 | 48＜x≤56 | X＞56 |
| 6 | 阻燃性能（适用于特殊型）/s | x≤5 | x≤5 | 5＜x≤7.5 | 7.5＜x≤10 | X＞10 |

（2）阻燃服

| 序号 | 检验项目 |  | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料阻燃性（损毁长度）/mm |  | A级:x≤50 B级: x≤100 C级: x≤150 | A级:x≤50 B级: x≤100 C级: x≤150 | A级:50＜x≤75 B级: 100＜x≤150 C级: 150＜x≤200 | A级:75＜x≤100 B级: 150＜x≤200 C级: 200＜x≤250 | A级: X＞100 B级: X＞200 C级: X＞250 |
| 2 | 面料断裂强力/N |  | 洗前：≥450 洗后：≥400 | 洗前：≥450 洗后：≥400 | 洗前：400≤x＜450 洗后：350≤x＜400 | 洗前：350≤x＜400 洗后：300≤x＜350 | 洗前：x＜350 洗后：x＜300 |
| 3 | 撕破强力/N |  | x≥25 | x≥25 | 20≤x＜25 | 15≤x＜20 | x＜15 |
| 4 | 成品甲醛含量限量/mg/kg | B类 | x≤75 | x≤75 | 75＜x≤112.5 | 112.5＜x≤150 | X＞150 |
|  |  | C类 | x≤300 | x≤300 | 300＜x≤450 | 450＜x≤600 | X＞600 |
| 5 | pH |  | 4.0≤x≤9.0 | 4.0≤x≤9.0 | 3.0≤x＜4.0或 9.0＜x≤10.0 | 2.5≤x＜3.0或 10.0＜x≤10.5 | x＜2.5或 X＞10.5 |

（3）防静电服

| 序号 | 检验项目 |  | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点对点电阻/Ω |  | A级: 1×105～1×107 B级: 1×107 ～1×1011 | A级: 1×105～1×107 B级: 1×107 ～1×1011 | A级: 1×107＜x≤0.5×108或0.5×105≤x＜1×105 B级: 1×1011＜x≤0.5×1012或0.5×107≤x＜1×107 | A级: 0.5×108＜x≤1×108或1×104≤x＜0.5×105 B级: 0.5×1011＜x≤1×1012或1×106≤x＜0.5×107 | A级: x＞1×108 或x＜1×104 B级: x＞1×1012 或x＜1×106 |
| 2 | 断裂强力/N |  | 经向（≥200g/m2）：≥780 经向（＜200g/m2）：≥490 纬向：≥390 | 经向（≥200g/ m2）：≥780 经向（＜200g/ m2）：≥490 纬向：≥390 | 经向（≥200g/m2）：700≤x＜780 经向（＜200g/m2）：400≤x＜490 纬向：300≤x＜390 | 经向（≥200g/ m2）：600≤x＜700 经向（＜200g/ m2）：300≤x＜400 纬向：200≤x＜300 | 经向（≥200g/ m2）：x＜600 经向（＜200g/ m2）：x＜300 纬向：x＜200 |
| 4 | 甲醛含量/mg/kg | B类 | x≤75 | x≤75 | 75＜x≤112.5 | 112.5＜x≤150 | X＞150 |
|  |  | C类 | x≤300 | x≤300 | 300＜x≤450 | 450＜x≤600 | X＞600 |
| 5 | pH值 |  | 4.0≤x≤9.0 | 4.0≤x≤9.0 | 3.0≤x＜4.0或 9.0＜x≤10.0 | 2.5≤x＜3.0或 10.0＜x≤10.5 | x＜2.5或 X＞10.5 |

（4）防静电鞋

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞋帮撕裂强度/ N | x≥120 | x≥120 | 100≤x＜120 | 80≤x＜100 | x＜80 |
| 2 | 鞋帮拉伸性能（抗张强度）/ N/mm2 | x≥15 | x≥15 | 12≤x＜15 | 9≤x＜12 | x＜9 |
| 5 | 防静电鞋电性能/ MΩ | 0.1≤x≤1000 | 0.1≤x≤1000 | 1000＜x≤5000或0.05≤x＜0.1 | 5000≤x≤10000或0.01≤x＜0.05 | X＞10000或x＜0.01 |

（5）护足趾安全(防护)鞋

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞋帮撕裂强度/ N | x≥120 | x≥120 | 100≤x＜120 | 80≤x＜100 | x＜80 |
| 2 | 鞋帮拉伸性能（抗张强度）/ N/mm2 | x≥15 | x≥15 | 12≤x＜15 | 9≤x＜12 | x＜9 |
| 3 | 外底耐折性/ /mm | x≤4 | x≤4 | 4＜x≤8 | 8＜x≤12 | x≥12 |

（6）防刺穿鞋

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞋帮撕裂强度/ N | x≥120 | x≥120 | 100≤x＜120 | 80≤x＜100 | x＜80 |
| 2 | 鞋帮拉伸性能（抗张强度）/ N/mm2 | x≥15 | x≥15 | 12≤x＜15 | 9≤x＜12 | x＜9 |
| 3 | 外底耐折性/ /mm | x≤4 | x≤4 | 4＜x≤8 | 8＜x≤12 | x≥12 |
| 4 | 成鞋刺穿力/N | x≥1100 | x≥1100 | 950≤x＜1100 | 800≤x＜950 | x＜800 |

（7）电绝缘鞋

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞋帮撕裂强度/ N | x≥120 | x≥120 | 100≤x＜120 | 80≤x＜100 | x＜80 |
| 2 | 鞋帮拉伸性能（抗张强度）/ N/mm2 | x≥15 | x≥15 | 12≤x＜15 | 9≤x＜12 | x＜9 |
| 3 | 外底耐折性/ /mm | x≤4 | x≤4 | 4＜x≤8 | 8＜x≤12 | x≥12 |
| 4 | 电性能要求（电绝缘皮鞋6 kV）/ mA | ≤1.8 | ≤1.8 | 1.8＜x≤2.7 | 2.7＜x≤3.6 | x≥3.6 |

（8）多功能安全（防护）鞋

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鞋帮撕裂强度/ N | x≥120 | x≥120 | 100≤x＜120 | 80≤x＜100 | x＜80 |
| 2 | 鞋帮拉伸性能（抗张强度）/ N/mm2 | x≥15 | x≥15 | 12≤x＜15 | 9≤x＜12 | x＜9 |
| 3 | 外底耐折性/ /mm | x≤4 | x≤4 | 4＜x≤8 | 8＜x≤12 | x≥12 |
| 4 | 成鞋刺穿力/N | x≥1100 | x≥1100 | 950≤x＜1100 | 800≤x＜950 | x＜800 |
| 5 | 防静电鞋电性能/ MΩ | 0.1≤x≤1000 | 0.1≤x≤1000 | 1000＜x≤5000或0.05≤x＜0.1 | 5000≤x≤10000或0.01≤x＜0.05 | X＞10000或x＜0.01 |
| 6 | 电性能要求（电绝缘皮鞋6 kV）/ mA | ≤1.8 | ≤1.8 | 1.8＜x≤2.7 | 2.7＜x≤3.6 | x≥3.6 |

（9）耐酸（碱）手套

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗撕裂性（4级）/ N | x≥75 | x≥75 | 60≤x＜75 | 45≤x＜60 | x＜45 |
| 2 | 抗穿刺性（4级）/ N | x≥150 | x≥150 | 130≤x＜150 | 110≤x＜130 | x＜110 |

（10）带电作业用绝缘手套

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 | 样本合格 | 轻微不合格 | 较严重不合格 | 严重不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗撕裂性能/ N | x≥25 | x≥25 | 20≤x＜25 | 15≤x＜20 | x＜15 |
| 2 | 抗机械刺穿力/ N | x≥60 | x≥60 | 50≤x＜60 | 40≤x＜50 | x＜40 |
| 3 | 抗切割性能 | x≥2.5 | x≥2.5 | 2.0≤x＜2.5 | 1.5≤x＜2.0 | x＜1.5 |
| 4 | 防机械刺穿性能/ N/mm | x≥18 | x≥18 | 15≤x＜18 | 10≤x＜15 | x＜10 |

六、复检工作安排

被抽样的销售者或者样品标称的生产者申请复检的，应向广东省市场监督管理局提出复检申请，由广东省市场监督管理局根据复检受理原则处理。复检工作安排按照《广东省流通领域产品质量监督抽查工作规范》（粤工商消字〔2016〕111号）、《2019年广东省产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》规定处理。

附件：特种劳动防护用品产品执行标准界定表

附件

特种劳动防护用品产品执行标准界定表

| 序号 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB 2811-2007《安全帽》 | 普通型 |
|  | GB 2811-2007《安全帽》 | 特殊型 |
| 2 | GB 8965.1-2009《防护服装 阻燃防护第1部分：阻燃服》 | 上衣 |
|  | GB 8965.1-2009《防护服装 阻燃防护第1部分：阻燃服》 | 裤子 |
|  | GB 8965.1-2009《防护服装 阻燃防护第1部分：阻燃服》 | 套装 |
| 3 | GB 12014-2009《防静电服》 | 上衣 |
|  | GB 12014-2009《防静电服》 | 裤子 |
|  | GB 12014-2009《防静电服》 | 套装 |
| 4 | GB 21146-2007《个体防护装备 职业鞋》 | 防静电鞋 |
|  | GB 21146-2007《个体防护装备 职业鞋》 | 保护足趾安全(防护)鞋 |
|  | GB 21146-2007《个体防护装备 职业鞋》 | 防刺穿鞋 |
|  | GB 21146-2007《个体防护装备 职业鞋》 | 多功能安全（防护）鞋 |
| 5 | GB 21147-2007《个体防护装备 防护鞋》 | 防静电鞋 |
|  | GB 21147-2007《个体防护装备 防护鞋》 | 保护足趾安全(防护)鞋 |
|  | GB 21147-2007《个体防护装备 防护鞋》 | 防刺穿鞋 |
|  | GB 21147-2007《个体防护装备 防护鞋》 | 多功能安全（防护）鞋 |
| 6 | GB 21148-2007《个体防护装备 安全鞋》 | 防静电鞋 |
|  | GB 21148-2007《个体防护装备 安全鞋》 | 保护足趾安全(防护)鞋 |
|  | GB 21148-2007《个体防护装备 安全鞋》 | 防刺穿鞋 |
|  | GB 21148-2007《个体防护装备 安全鞋》 | 多功能安全（防护）鞋 |
| 7 | GB 12011-2009《足部防护 电绝缘鞋》 | 防静电鞋 |
| 8 | AQ 6102-2007《耐酸（碱）手套》 | 耐酸（碱）手套 |
| 9 | GB/T 17622-2008《带电作业用绝缘手套》 | 绝缘手套 |